Descriptif Enduit PAREXDECO DESIGN

TABLE DES MATIERES

1.  TRAITEMENT DE FACADE	3

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT :	3

Indications au CCTP	4

Hygiène, sécurité et conditions de travail	4

Coordination sécurité	4

Enduits de mortiers	5

Garantie

1.1.  PAROIS	5

1.1.1.  Revêtements enduits , Données Environnementales	6

# $04TF(repère)1  TRAITEMENT DE FACADE

GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT :

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :

-	les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ;

-	les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :

-	NF EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 1 : Mortiers d’enduits minéraux extérieurs et intérieurs (indice de classement : P 12-221-1) ;

-	NF EN 15824 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs (indice de classement : P12-223) ;

-	Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie :

-	NF EN 1015-11 - Partie 11 : Détermination de la résistance en flexion et compression du mortier durci (indice de classement : P 12-311) ;

-	NF EN 1015-12 - Partie 12 : Détermination de l’adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur supports (indice de classement : P 12-312) ;

-	NF EN 1015-18 - Partie 18 : Détermination du coefficient d’absorption d’eau par capillarité du mortier durci (indice de classement : P 12-318) ;

-	NF EN 1015-21 - Partie 21 : Détermination de la compatibilité des mortiers d’enduit extérieur monocouche avec les supports (indice de classement : P 12-321).

-	NF EN 1745 Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Détermination des valeurs thermiques de calcul (indice de classement : P 12-801) ;

-	NF EN 13914-1 Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1 : Enduits extérieurs (indice de classement : P 12-901-1) ;

-	NF EN 197-1 Ciments - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants (indice de classement : P 15-101-1) ;

-	NF EN 413-1 Ciments à maçonner - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 15-102) ;

-	NF EN 459-1 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critères de conformité (indice de classement : P 15-104) ;

-	NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel ;

-	NF EN 13139 Granulats pour mortier (indice de classement : P 18-139) ;

-	XP P 18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité et codification ;

-	Adjuvants pour béton, mortier et coulis :

-	NF EN 934-2 Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-342) ;

-	NF EN 934-3 Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-343).

-	NF EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthode d’essai - Partie 2 : Enduits extérieurs (indice de classement : P 72-412-2) ;

-	NF EN 12878 Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux - Spécifications et méthodes d’essais (indice de classement : T 31-209) ;

-	les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier :

-	NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :

-	Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ;

-	Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) ;

-	Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2).

-	le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ;

-	le code de la construction et de l’habitation :

-	livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L. 132-1 à L 132-5 et R. 132-1.

-	les lois et textes ministériels :

-	A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

-	l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l’exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, arrêtés et avis portant application :

-	A 18-04-02 arrêté du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction.

-	A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 portant application aux enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs définis par la NF EN 15824 ;

-	ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;

-	le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

-	le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Indications au CCTP

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux.

Tous les compléments d’ouvrages en protections, évacuations de délivrées, etc. nécessaires à l’exécution du projet seront à prévoir au présent lot.

Les colles, enduits ou mortiers de pose seront dosés suivant les prescriptions techniques des fabricants. Le calepinage des plans de façade sera scrupuleusement respecté.

L’entrepreneur devra faire une déclaration d’intention de travaux à l’EDF pour travaux de façades.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu.

Hygiène, sécurité et conditions de travail

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

Coordination sécurité

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

-	respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;

-	rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;

-	participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;

-	respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

-	respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;

-	viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41.

Enduits de mortiers

Le choix de l’enduit est fonction :

-	de la nature et état du support considéré ;

-	de la situation de la paroi (exposition à la pluie ou aux chocs) ;

-	des moyens de mise en œuvre (outillage, machine à projeter) ;

-	du type de finition d’aspect à réaliser ;

-	du revêtement éventuellement associé (ex. enduit de parement plastique, peinture ou carrelage).

Classification des caractéristiques des mortiers d’enduits durcis :

| Propriétés | Norme d’essai | Catégorie | Valeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à la compression (après 28 jours) | NF EN 1015-11 | CS I CS II CS III CS IV | 0,4 à 2,5 MPa 1,5 à 5,0 MPa 3,5 à 7,5 MPa ≥ 6 MPa |
| Absorption d’eau par capillarité | NF EN 1015-18 | W 0 W 1 W 2 | Non spécifié C ≤ 0,4 kg/m2. Min0,5 C ≤ 0,2 kg/m2. Min0,5 |
| Conductivité thermique | NF EN 1745 | T1 T2 | λ ≤ 0,1 W/m.K λ ≤ 0,2 W/m.K |

Résistance à l’arrachement de la surface des éléments de maçonnerie à enduire :

| Type de maçonnerie à enduire (exemples) |  | Résistance (Rt) |
| --- | --- | --- |
| Rt 3 | Eléments de résistance à l’arrachement élevée : (Blocs de béton de granulats courants, briques) | Rt > 0,8 MPa |
| Rt 2 | Eléments de résistance à l’arrachement moyenne : (Briques, blocs de béton de granulats légers) | 0,6 MPa ≤ Rt ≤ 0,8 MPa |
| Rt 1 | Eléments de résistance à l’arrachement réduite : (Blocs de béton cellulaire autoclavé) | 0,4 MPa ≤ Rt ≤ 0,6 MPa |

## $04TF3(repère)3 2  PAROIS

$04TF36(repère)36 TRAITEMENT DE PAREMENTS VERTICAUX

Tous les enduits extérieurs, garnissages et bourrages seront réalisés conformément aux prescriptions de la NF DTU 26.1 P1-1 Travaux d’enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1).

Les délais d’exécution définis par le DTU seront respectés pour donner à la couche de finition une régularité d’aspect et de teinte. Les enduits de couche de finition seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant.

Des surfaces témoins d’enduit seront réalisées sur le chantier par l’entrepreneur pour accord du Maître d’œuvre, pour ce qui concerne l’aspect et la teinte.

Les enduits formant le corps d’enduit seront réalisés avant la pose des cadres de menuiseries extérieures, et avant la pose de l’isolation thermique des parois. Les garnissages et bourrages ou cordons de joints nécessités par l’état des lieux seront à la charge du présent lot, y compris en arasement sous les tuiles de bas de pente et rives.

### $04TF363(repère)3633  Revêtements enduits

$04TF363.3(repère)363.3	Enduits extérieurs monocouche

Choix en fonction de la résistance à l’arrachement du support :

| Type de maçonnerie à enduire (exemples) |  | Classe de résistance de l’enduit (selon NF EN 998-1) |
| --- | --- | --- |
| Rt 3 | Eléments de résistance à l’arrachement élevée : (Blocs de béton de granulats courants, briques) | OC 3, OC 2 ou OC 1 |
| Rt 2 | Eléments de résistance à l’arrachement moyenne : (Briques, blocs de béton de granulats légers) | OC 2 ou OC 1 |
| Rt 1 | Eléments de résistance à l’arrachement réduite : (Blocs de béton cellulaire autoclavé) | OC 1 |

$04TF363.3(repère)363.3	Données environnementales

| N° | Impact environnemental |  | Valeur par Unité Fonctionnelle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques (MJ) : | Energie primaire totale | 1,23 |
|  |  | Energie renouvelable | 0,176 |
|  |  | Energie non renouvelable | 1,06 |
| 3 | Consommation d’eau (Litres) |  | 0,464 |
| 5 | Changement climatique (Kg éq CO2) |  | 0,103 |

	Tableau suivant extrait chapitre 3 Contribution du produit aux impacts environnementaux selon NF P 01-010 § 6. Lien :

http://www.base-inies.fr/Inies/UploadedFiles/Prod103_doc1.pdf

Le fabricant assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Etat du support et préparation, suivant Cahier des prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre ou suivant Avis Techniques du fabricant :

Le support doit être conforme au DTU les concernant, notamment les DTU 20.11 et norme NF P 18-210 (référence DTU 23.1 - CCT).

Le support doit être sain, propre et dépoussiéré, exempt de toutes traces de plâtre, peinture ou pulvérulence, salpêtre ou suie, etc. Les supports en béton cellulaire doivent être dépoussiérés à la brosse souple et griffés en cas de surface lisse. Les supports en béton sont lavés et brossés ou lavés à haute pression. Les balèvres trop saillantes doivent être arasées.

Afin de respecter l’épaisseur maximale d’application de 20 mm, les défauts de planéité trop importants doivent être préalablement rattrapés, soit conformément à la NF DTU 20.1 - P1-1 (indice de classement : P 10-202-1-1) chapitre 9.1.3 ‘Dressage du gros œuvre si hors tolérances’, soit par un dressement en surcharge ou renformis exécuté comme indiqué à la NF DTU 26.1, chapitre 6.1.1.

L’humidification est effectuée en tenant compte de la nature et de l’absorption des supports considérés ainsi que des conditions climatiques au moment de l’application.

Supports neufs : les travaux d’enduits ne doivent être commencés que sur des maçonneries terminées depuis au moins un mois et après mise hors d’eau des constructions.

Supports anciens : les supports doivent être préparés conformément aux prescriptions de la NF DTU 26.1 - CCT article 12. Ils seront en particulier systématiquement nettoyés, éventuellement par sablage, et les maçonneries rejointoyées, si nécessaire, avant l’application de l’enduit. Les revêtements antérieurs (peintures, RPE, etc.) et les enduits à base de plâtre doivent être totalement éliminés.

Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planéité :

Suivant l’importance des épaisseurs à recharger, il est exécuté un dressement en surcharge ou renformis au mortier ayant la même composition que le corps d’enduit.

Une armature de renfort, conforme aux dispositions de la NF DTU 26-1 P1-2 (CGM) doit être incorporée lorsque l’épaisseur du redressement dépasse 30 mm. Dans tous les cas le redressement ne devra pas dépasser 40 mm.

La réalisation d’un gobetis d’accrochage permettant la bonne adhérence des couches ultérieures d’enduit au support de maçonnerie est nécessaire :

-	pour l’application manuelle ou par projection d’enduits multicouches ou monocouche sur maçonnerie d’éléments présentant des défauts tels que des joints de hourdage disproportionnés (≥ 15 mm) ou irréguliers, des porosités différentes ;

-	maçonnerie courante ou soignée Rt 3 - Rt 2, support hétérogène ;

-	béton banché assurant par eux-mêmes l’imperméabilisation.

$04TF363.31(repère)363.31	‘PAREX DECO DESIGN’ - enduit monocouche OC 2  pour finitions Décoratives structurées

Fiche technique : PAREXDECO DESIGN

#### $04TF363.311µm2(repère)363.3114	Enduit monocouche ‘PAREX DECO DESIGN’ - OC 2semi-allégé

Type ‘PAREX DECO DESIGN’ (Parexlanko) ou équivalent, enduit d’imperméabilisation et de décoration structurées des parois verticales extérieures en maçonneries ou béton.

Finitions contemporaines EPICEA, ANTIK, ROC, LINEA, DUNE, LITHO

Finitions PIERRES TRADITIONNELLES

Il est recommandé de préparer un plan d’exécution validé par le maître d’ouvrage avant réalisation afin de définir les finitions et le calepinage de joints ou l’appareillage des pierres traditionnelles.

Caractéristiques :

-	supports maçonnerie à enduire admissibles : Rt 3 et  Rt 2

-	réaction au feu : A1 ;

-	absorption d’eau par capillarité : W2 ;

-	résistance à la compression : CS III ;

-	catégorie de l’enduit : OC 2.

Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et réservé aux professionnels formés par PAREXGROUP avec les outils exclusifs PAREX DECO et les matériaux associés PAREX DECO SABLE FIN, PAREX DECO SABLE BEIGE, PATINE PAREX DECO COLORANTS.

FINITONS CONTEMPORAINES EPICEA, ANTIK, ROC, LINEA, DUNE, LITHO

En imperméabilisation sur maçonnerie de petits éléments, sur :

-	maçonnerie soignée Rt 3 - Rt 2:

-	Application en 2 passes en épaisseur de 15 à 20 mm maximum selon la profondeur de joint désirée. Epaisseur maximale d’application 25 mm maximum et épaisseur en fond de joint de 10 mm minimum pour assurer l’imperméabilisation.

-	La 2ème passe d’enduit doit avoir une épaisseur < à la 1ère ;

-	Après lissage de l’enduit, projection sur l’enduit PAREX DECO DESIGN de PAREX DECO SABLE FIN (Parexlanko)

- Structurer l’enduit PAREX DECO DESIGN à l’aide du rouleau PAREX DECO correspondant à la finition contemporaine structurée choisie.

En décoration sur corps d’enduit :

- Application de l’enduit en épaisseur de 10 à 15 mm selon la profondeur de joint

désirée. Epaisseur maximale 15 mm et épaisseur en fond de joint de 5 mm minimum.

L’épaisseur du parement doit être inférieure à celle du corps d’enduit.

-  Après lissage de l’enduit, projection sur l’enduit PAREX DECO DESIGN de

PAREX DECO SABLE FIN (Parexlanko)

- Structurer l’enduit PAREX DECO DESIGN à l’aide du rouleau PAREX DECO correspondant à la finition contemporaine structurée choisie.

En décoration sur  béton :

-	Application d’un gobetis d’accrochage en mortier de polymère type ‘Micro-gobetis 3000’ ou équivalent, ou application d’un gobetis d’accrochage composé d’enduit PAREDECO DESIGN adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons, type  ‘FIXOPIERRE’  ou  ‘751 LANKOLATEX’ ou équivalent, d’une épaisseur d’environ 5 mm ;

- Application de l’enduit en épaisseur de 10 à 15 mm selon la profondeur de joint désirée. Epaisseur maximale 15 mm et épaisseur en fond de joint de 5 mm minimum.

- Projection sur l’enduit PAREX DECO DESIGN de PAREX DECO SABLE FIN (Parexlanko)

- Structurer l’enduit PAREX DECO DESIGN à l’aide du rouleau PAREX DECO correspondant à la finition contemporaine structurée choisie.

Teinte au choix du Maître d’œuvre dans le nuancier PAREX DECO DESIGN du fabricant.

LOCALISATION :

Enduit sur parois extérieures suivant plans de façades

FINITONS PIERRES TRADITIONNELLES

En imperméabilisation sur maçonnerie de petits éléments, sur :

-	maçonnerie soignée Rt 3 - Rt 2 :

Joints de teinte différente de celle de l’enduit de finition :

-	Application d’une première passe d’enduit sur une épaisseur d’environ 15mm.

- Dans la foulée, application de la seconde passe d’enduit d’une autre teinte sur une épaisseur d’environ 5mm.

Joints de même teinte que celle de l’enduit de finition :

-	Application d’une première passe de l’enduit sur une épaisseur d’environ 15mm.

- Dans la foulée, application de la seconde passe d’enduit de même teinte sur une épaisseur d’environ 5mm.

Phases d’application communes aux deux méthodes :

- Dans tous les cas l’épaisseur maximale des deux passes doit être inférieure et égale à 25mm et l’épaisseur d’enduit en fond de joint doit être de 10mm minimum afin d’assurer l’imperméabilisation.

-	La 2ème passe d’enduit doit avoir une épaisseur < à la 1ère ;

-	Après lissage et dressage, positionner sur l’enduit le pochoir PAREX DECO puis projeter le PAREX DECO SABLE BEIGE  (Parexlanko) pour marquer l’appareillage de pierres.

-  Dessiner les joints selon marquage puis projeter du PAREX DECO SABLE FIN (Parexlanko)

- Structurer l’enduit PAREX DECO DESIGN à l’aide du rouleau PAREX DECO correspondant à la finition PIERRE TRADITIONNELLE choisie.

- L’application d’une patine composée de PAREX DECO COLORANTS mélangée à SILICANE FOND est possible à Fresco ou à Secco

En décoration sur corps d’enduit :

Joints de teinte différente de celle de l’enduit de finition :

-	Application d’une première passe d’enduit sur une épaisseur de 7 à 8mm.

- Dans la foulée, application de la seconde passe d’enduit d’une autre teinte sur une épaisseur de 5mm afin de donner du relief.

Joints de même teinte que celle de l’enduit de finition :

-	Application d’une première passe de l’enduit sur une épaisseur d’environ 7 à 8mm.

- Dans la foulée, application de la seconde passe d’enduit de même teinte sur une épaisseur d’environ 5mm afin de donner du relief.

Phases d’application communes aux deux méthodes :

- Dans tous les cas l’épaisseur maximale des deux passes doit être inférieure et égale à 15mm et l’épaisseur d’enduit en fond de joint doit être de 5mm minimum.

-	La 2ème passe d’enduit doit avoir une épaisseur < à la 1ère.

-  L’épaisseur de l’enduit de parement doit être inférieure à celle du corps d’enduit.

-	Après lissage et dressage positionner sur l’enduit le pochoir PAREX DECO puis projeter PAREX DECO SABLE BEIGE  (Parexlanko) pour marquer l’appareillage de pierres.

-  Dessiner les joints selon marquage puis projeter PAREX DECO SABLE FIN (Parexlanko)

- Structurer l’enduit PAREX DECO DESIGN à l’aide du rouleau PAREX DECO correspondant à la finition PIERRE TRADITIONNELLE choisie.

- L’application d’une patine composée de PAREX DECO COLORANTS mélangée à SILICANE FOND est possible à Fresco ou à Secco

En décoration sur  béton :

-	Application d’un gobetis d’accrochage en mortier de polymère type ‘Micro-gobetis 3000’ ou équivalent, ou application d’un gobetis d’accrochage composé d’enduit PAREDECO DESIGN adjuvanté avec une émulsion de résine synthétique améliorant sensiblement les performances des mortiers et bétons, type  ‘FIXOPIERRE’  ou  ‘751 LANKOLATEX’ ou équivalent, d’une épaisseur d’environ 5 mm.

Joints de teinte différente de celle de l’enduit de finition :

-	Application d’une première passe d’enduit sur une épaisseur de 7 à 8mm.

- Dans la foulée, application de la seconde passe d’enduit d’une autre teinte sur une épaisseur de 5mm afin de donner du relief.

Joints de même teinte que celle de l’enduit de finition :

-	Application d’une première passe de l’enduit sur une épaisseur d’environ 7 à 8mm.

- Dans la foulée, application de la seconde passe d’enduit de même teinte sur une épaisseur d’environ 5mm afin de donner du relief.

Phases d’application communes aux deux méthodes :

- Dans tous les cas l’épaisseur maximale des deux passes doit être inférieure et égale à 15mm et l’épaisseur d’enduit en fond de joint doit être de 5mm minimum.

-	La 2ème passe d’enduit doit avoir une épaisseur < à la 1ère.

-  L’épaisseur de l’enduit de parement doit être inférieure à celle du corps d’enduit.

-	Après lissage et dressage, positionner sur l’enduit le pochoir PAREX DECO puis projeter PAREX DECO SABLE BEIGE  (Parexlanko) pour marquer l’appareillage de pierres.

-  Dessiner les joints selon marquage puis projeter PAREX DECO SABLE FIN (Parexlanko)

- Structurer l’enduit PAREX DECO DESIGN à l’aide du rouleau PAREX DECO correspondant à la finition PIERRE TRADITIONNELLE choisie.

- L’application d’une patine composée de PAREX DECO COLORANTS mélangée à SILICANE FOND est possible à Fresco ou à Secco

Teinte au choix du Maître d’œuvre dans le nuancier PAREX DECO DESIGN du fabricant.

LOCALISATION :

Enduit sur parois extérieures suivant plans de façades